№ пункта
	
Наименование
	
Код ТН ВЭД	
			
	КАТЕГОРИЯ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
1.1.	Системы, оборудование и компоненты		
1.1.1.	Конструкции из композиционных материалов объемной или слоистой структуры, имеющие любую из следующих составляющих:		
1.1.1.1.	Органическую матрицу и выполненные из материалов, контролируемых по пунктам 1.3.10.3 - 1.3.10.5 раздела 1; или	3926 90 100 0;
3926 90 910 9;
3926 90 990	
1.1.1.2.	Металлическую или углеродную матрицу и выполненные из:		
1.1.1.2.1.	Углеродных волокнистых или нитевидных материалов с:
а) удельным модулем упругости, превышающим 10,15 х 106 м; и
б) удельной прочностью при растяжении, превышающей 17,7 х 104 м; или	3801;
3926 90 100 0;
3926 90 910 9;
3926 90 990;
6903 10 000 0	
1.1.1.2.2.	Материалов, контролируемых по пункту 1.3.10.3 раздела 1		
	Технические примечания:
1. Удельный модуль упругости - модуль Юнга, выраженный в паскалях (Н/кв.м), деленный на удельный вес в Н/куб.м, измеренные при температуре (296 2) К [(23 2)0 С] и относительной влажности (50 5) %		
	2. Удельная прочность при   растяжении - предел прочности при растяжении, выраженный в паскалях (Н/кв.м), деленный на удельный вес в Н/куб.м, измеренные при температуре (296 2) К [(23 2)0 С] и относительной влажности (50 5) %		
	Примечания:
По пункту 1.1.1 не контролируются:
1. Полностью или частично изготовленные конструкции, специально разработанные для следующего только гражданского использования:		
	а) в спортивных товарах;		
	б) в автомобильной промышленности;		
	в) в станкостроительной промышленности;		
	г) в медицинских целях		
	2. Элементы конструкций из композиционных материалов объемной или слоистой структуры с размерами, не превышающими 1 кв.м, изготовленные из пропитанных эпоксидной смолой углеродных волокнистых или нитевидных материалов, для ремонта летательных аппаратов		
1.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование - нет		
1.3.	Материалы		
1.3.1.	Материалы, специально разработанные для поглощения электромагнитных волн, или полимеры, обладающие собственной проводимостью:		
1.3.1.1.	Материалы для поглощения электромагнитных волн в области частот от 2 х 108 Гц до 3 х 1012 Гц	3815 19;
3910 00 000 0	
	Примечания:
1. По пункту 1.3.1.1 не контролируются:
а) поглотители войлочного типа, изготовленные из натуральных и синтетических волокон, содержащие немагнитный наполнитель;		
	б) поглотители, не имеющие магнитных потерь, рабочая поверхность которых не является плоской, включая пирамиды, конусы, клинья и спиралевидные поверхности; 		
	в) плоские поглотители, обладающие всеми следующими признаками:
1) изготовленные из любых следующих материалов:		
	вспененных полимерных материалов (гибких или негибких) с углеродным наполнением или органических материалов, включая связующие, обеспечивающих более 5 % отражения по сравнению с металлом 		
	в диапазоне волн, отличающихся от средней частоты падающей энергии более чем на 15 %, и не способных выдерживать температуры, превышающие 450 К (1770 С); или		
	керамических материалов, обеспечивающих более 20 % отражения по сравнению с металлом в диапазоне волн, отличающихся от средней частоты падающей энергии более чем на 15 %, и не способных выдерживать температуры, превышающие 800 К (5270 С);		
	2) прочностью при растяжении менее 7 х 106 Н/кв.м; и		
	3) прочностью при сжатии менее 14 х 106 Н/кв.м;		
	г) плоские поглотители, выполненные из спеченного феррита, имеющие:		
	удельный вес более 4,4 г/куб.см; и		
	максимальную рабочую температуру 548 К (2750 С)		
	2. Магнитные материалы для обеспечения поглощения волн, указанные в примечании 1 к пункту 1.3.1.1, не освобождаются от контроля, если они содержатся в красках		
	Техническое примечание.
Образцы для проведения испытаний на поглощение, приведенные в подпункте 1 пункта "в" примечания 1 к пункту 1.3.1.1, должны иметь форму квадрата со стороной не 
менее пяти длин волн средней частоты и располагаться в дальней зоне излучающего элемента;		
1.3.1.2.	Материалы для поглощения волн на частотах, превышающих 1,5 х 1014 Гц, но ниже, чем 3,7 х 1014 Гц, и непрозрачные для видимого света;	3815 19;
3910 00 000 0	
1.3.1.3.	Электропроводящие полимерные материалы с объемной электропроводностью более 10 000 См/м (Сименс/м) или поверхностным удельным сопротивлением менее 100 Ом/кв.м, полученные на основе любого из следующих полимеров:		
1.3.1.3.1.	Полианилина;	3909 30 000 0	
1.3.1.3.2.	Полипиррола;	3911 90 990 0	
1.3.1.3.3.	Политиофена;	3911 90 990 0	
1.3.1.3.4.	Полифенилен-винилена; или	3911 90 990 0	
1.3.1.3.5.	Политиенилен-винилена	3919 90 900 0	
	Техническое примечание.
Объемная электропроводность и поверхностное удельное сопротивление должны определяться в соответствии со стандартной методикой ASTM D-257 или ее национальным эквивалентом		
1.3.2.	Исходные керамические материалы, некомпозиционные керамические материалы, композиционные материалы с керамической матрицей и соответствующие прекурсоры:		
1.3.2.1.	Композиционные материалы типа керамика-керамика со стеклянной или оксидной матрицей, армированной волокнами, имеющими все следующие характеристики:
а) изготовлены из любых нижеследующих материалов:	2849;
2850 00;
8803 90 200 0;
8803 90 300 0;
8803 90 980 0;
9306 90	
	Si-N;
Si-C;		
	Si-Al-O-N; или
Si-O-N; и
б) имеют удельную прочность при растяжении, превышающую 12,7 х 103 м;		
1.3.2.2.	Композиционные материалы типа керамика-керамика с непрерывной  металлической фазой или без нее, включающие частицы, нитевидные кристаллы или волокна, в которых матрица образована из карбидов или нитридов кремния, циркония или бора	2849 20 000 0;
2849 90 100 0;
2850 00 200 0;
8113 00 200 0;
8113 00 900 0	
1.3.3.	Нитевидные или волокнистые материалы, которые могут быть использованы в композиционных материалах объемной или слоистой структуры с органической, металлической или углеродной матрицей:		
1.3.3.1.	Неорганические волокнистые или нитевидные материалы, имеющие все следующие характеристики:
а) удельный модуль упругости, превышающий 2,54 х 106 м; и	8101 96 000 0;
8101 99 000 0;
8108 90 300 0;
8108 90 900 0	
	б) точку плавления, размягчения, разложения или сублимации в инертной среде, превышающую температуру 1922 К (16490 С)		
	Примечание.
По пункту 1.3.3.1 не контролируются:		
	а) дискретные, многофазные, поликристаллические волокна оксида алюминия в виде рубленых волокон или беспорядочно уложенных в матах, содержащие 3 % или более (по весу) диоксида кремния и имеющие удельный модуль упругости менее 10 х 106 м;		
	б) молибденовые волокна и волокна из молибденовых сплавов;		
	в) волокна бора;		
	г) дискретные керамические волокна с температурой плавления, размягчения, разложения или сублимации в инертной среде выше 2043 К (17700 С);		
1.3.3.2.	Волокнистые или нитевидные материалы:		
1.3.3.2.1.	Состоящие из любого из нижеследующих материалов:		
1.3.3.2.1.1.	Полиэфиримидов, контролируемых по пунктам 1.3.8.1.1 - 1.3.8.1.4 раздела 1; или 	5402 10 100 0;
5402 20 000 0;
5402 49 990 0;
5404 10 900 0;
5501 10 000 1;
5501 20 000 0;
5501 90 900 0;
5503 10 110 0;
5503 20 000 0;
5503 90 900 0	
1.3.3.2.1.2.	Материалов, контролируемых по пунктам 1.3.8.2 - 1.3.8.6 раздела 1; или	5402 20 000 0;
5402 49 990 0;
5404 10 900 0;
5501 20 000 0;
5501 90 900 0;
5503 20 000 0;
5503 90 900 0	
1.3.3.2.2.	Изготовленные из материалов, контролируемых по пункту 1.3.3.2.1.1 или 1.3.3.2.1.2, и связанные с волокнами других типов, контролируемых по пунктам 1.3.10.1 - 1.3.10.3 раздела 1		
1.3.4.	Следующие материалы:		
1.3.4.1.	Плутоний в любой форме с содержанием изотопа плутония-238 более 50 % (по весу)	2844 20 510 0;
2844 20 590 0;
2844 20 990 0	
	Примечание.
По пункту 1.3.4.1 не контролируются:		
	а) поставки, содержащие 1 г плутония или менее;		
	б) поставки, содержащие три эффективных грамма плутония или менее при использовании в качестве чувствительного элемента в приборах;		
1.3.4.2.	Предварительно обогащенный нептуний-237 в любой форме	2844 40 200 0;
2844 40 300 0	
	Примечание.
По пункту 1.3.4.2 не контролируются поставки, содержащие не более 1 г нептуния-237		
	Техническое примечание.
Материалы, указанные в пункте 1.3.4, обычно используются для ядерных источников тепла		
1.4.	Программное обеспечение		
1.4.1.	Программное обеспечение для разработки композиционных материалов с объемной или слоистой структурой на основе органических, металлических или углеродных матриц, указанных в настоящем разделе		
1.5.	Технология		
1.5.1.	Технологии в соответствии с общим технологическим примечанием для разработки или производства оборудования или материалов, контролируемых по пункту 1.1.1 или 1.3		
1.5.2.	Иные нижеследующие технологии:		
1.5.2.1.	Технологии сборки, эксплуатации или восстановления материалов, контролируемых по пункту 1.3.1;		
1.5.2.2.	Технологии восстановления конструкций из композиционных материалов объемной или слоистой структуры, контролируемых по пункту 1.1.1, или материалов, контролируемых по пункту 1.3.2.1 или 1.3.2.2		
	Примечание.
По пункту 1.5.2.2 не контролируются технологии ремонта элементов конструкций гражданских летательных аппаратов с использованием углеродных волокнистых или нитевидных материалов и эпоксидных смол, содержащиеся в руководствах производителя летательных аппаратов