№ пункта
	
Наименование
	
Код ТН ВЭД	
			
	КАТЕГОРИЯ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
1.1.	Системы, оборудование и компоненты		
1.1.1.	Конструкции из композиционных материалов объемной или слоистой структуры, имеющие органическую матрицу и выполненные из материалов, контролируемых по  пункту 1.3.10.3 или 1.3.10.4 раздела 1	3926 90 100 0;
3926 90 910 9; 
3926 90 990	
	Примечание.
По пункту 1.1.1 не контролируются полностью или частично изготовленные конструкции, специально разработанные для следующего только гражданского использования:		
	а) в спортивных товарах;		
	б) в автомобильной промышленности;		
	в) в станкостроительной промышленности;		
	г) в медицинских целях		
1.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование - нет		
1.3.	Материалы		
1.3.1.	Материалы, специально разработанные для поглощения электромагнитных волн, или полимеры, обладающие собственной проводимостью:		
1.3.1.1.	Материалы для поглощения электромагнитных волн в области частот от 2 х 108 Гц до 3 х 1012 Гц	3815 19;
3910 00 000 0	
	Примечания:
1. По пункту 1.3.1.1 не контролируются:
а) поглотители войлочного типа, изготовленные из натуральных и синтетических волокон, содержащие немагнитный наполнитель;		
	б) поглотители, не имеющие магнитных потерь, рабочая поверхность которых не является плоской, включая пирамиды, конусы, клинья и спиралевидные поверхности; 		
	в) плоские поглотители, обладающие всеми следующими признаками:
1) изготовленные из любых следующих материалов:		
	вспененных полимерных материалов (гибких или негибких) с углеродным наполнением или органических материалов, включая связующие, обеспечивающих более 5 % отражения по сравнению с металлом в диапазоне волн, отличающихся от средней частоты падающей энергии более чем на 15 %, и не способных 		
	выдерживать температуры, превышающие 450 К (1770 С); или керамических материалов, обеспечивающих более 20 % отражения по сравнению с металлом в диапазоне волн, отличающихся от средней частоты падающей энергии более чем на 15 % и не способных выдерживать температуры, превышающие 800 К (5270 С);		
	2) прочностью при растяжении менее 7 х 106 Н/кв.м; и		
	3) прочностью при сжатии менее 14 х 106 Н/кв.м;		
	г) плоские поглотители, выполненные из спеченного феррита, имеющие:		
	удельный вес более 4,4 г/куб.см; и		
	максимальную рабочую температуру 548 К (2750 С)		
	2. Магнитные материалы для обеспечения поглощения волн, указанные в примечании 1 к пункту 1.3.1.1, не освобождаются от контроля, если они содержатся в красках		
	Техническое примечание.
Образцы для проведения испытаний на поглощение, приведенные в подпункте 1 пункта "в" примечания 1 к пункту 1.3.1.1, должны иметь 
форму квадрата со стороной не 
менее пяти длин волн средней частоты и располагаться в дальней зоне излучающего элемента;		
1.3.1.2.	Материалы для поглощения волн на частотах, превышающих 1,5 х 1014 Гц, но ниже, чем 3,7 х 1014 Гц, и непрозрачные для видимого света;	3815 19;
3910 00 000 0	
1.3.1.3.	Электропроводящие полимерные материалы с объемной электропроводностью выше 10 000 См/м (Сименс/м) или поверхностным удельным сопротивлением менее 100 Ом/кв.м, полученные на основе любого из следующих полимеров:		
1.3.1.3.1.	Полианилина;	3909 30 000 0	
1.3.1.3.2.	Полипиррола;	3911 90 990 0	
1.3.1.3.3.	Политиофена;	3911 90 990 0	
1.3.1.3.4.	Полифенилен-винилена; или	3911 90 990 0	
1.3.1.3.5.	Политиенилен-винилена	3919 90 900 0	
	Техническое примечание.
Объемная электропроводность и поверхностное удельное сопротивление должны определяться в соответствии со стандартной методикой ASTM D-257 или ее национальным эквивалентом		
1.3.2.	Следующие материалы:		
1.3.2.1.	Плутоний в любой форме с содержанием изотопа плутония-238 более 50 % (по весу)	2844 20 510 0;
2844 20 590 0;
2844 20 990 0	
	Примечание.
По пункту 1.3.2.1 не контролируются:		
	а) поставки, содержащие 1 г плутония или менее;		
	б) поставки, содержащие три эффективных грамма плутония или менее при использовании в качестве чувствительного элемента в приборах;		
1.3.2.2.	Предварительно обогащенный нептуний-237 в любой форме	2844 40 200 0;
2844 40 300 0	
	Примечание.
По пункту 1.3.2.2 не контролируются поставки, содержащие не более 1 г нептуния-237		
	Техническое примечание.
Материалы, указанные в пункте 1.3.2, обычно используются для ядерных источников тепла		
1.4.	Программное обеспечение - нет		
1.5.	Технология		
1.5.1.	Технологии в соответствии с общим технологическим примечанием для разработки или производства оборудования или материалов, контролируемых по пункту 1.1.1 
или 1.3