Отчет за первый квартал 2013 г

И.Р. Барабанов, В.И.Гуренцов, Е.А.Янович

Эксперимент Gerda

В течение первого квартала 2013 г в  эксперименте Gerda продолжался набор  статистки.  В эксперименте задействованы 6 коаксиальных германиевых детекторов из обогащенного германия (по 76Ge), пять детекторов нового типа с точечным анодом и плоским катодом (Beg – детекторы) и два германиевых детектора из германия естественного состава. В течение первого квартала выполнены две экспозиции (R 42 и Run 43).  Экспозиция составляет : R 42 -545 кг.сутки для  обогащенных детекторов и 68 кг.сутки для необогащенных детекторов;  Run 43 549 кг.сутки и 95 кг.сутки соответственно. Полученные данные обработаны, проанализирована и выключены в полную статистику.

Начата разработка математической программы, позволяющей определить вклад в фон детекторов от излучения естественных радиоактивных изотопов (238U и 323Th и их радиоактивных рядов)

Проект геонейтрино

- Продолжены исследования долговременной стабильности характеристик различных образцов жидкого сцинтиллятора, рассматриваемого в качестве перспективного кандидата для использования в крупномасштабном низкофоновом детекторе для регистрации антинейтринного излучения Земли.  Были проведены повторные измерения прозрачности и световыхода проб сцинтиллятора, на основе растворителя ЛАБа, оптические и сцинтилляционные свойства которого, больше года, измеряются. Результаты измерений показали, что характеристики остаются стабильными, с точностью ~ 5%.

- Измерены оптические характеристики серии образцов акрила (марки GS233), материала, который может быть использован в конструкции сцинтилляционного детектора. Анализ проводился на спектрофотометре Perkin Elmer Lambda 35. Толщина образцов акрила 6 мм. Полущены спектры поглощения в диапазоне длин волн 200-700 нм. Результаты измерений показали, что имеет место различие в спектрах поглощения для коротковолновой области спектра (<400 нм).

- Разработана конструкция и изготовлены отдельные узлы оптического модуля, предназначенного для исследований различных вариантов сопряжения фотоумножителя с ячейкой.